- SST  	UŁOŻENIE MAT WIBROIZOLACYJNYCH

- WSTĘP

1.1. 	Przedmiot STWiORB

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budo-wlanych związanych z wykonaniem wibroizolacji matami wibroizolacyjnymi pod nawierzchnią torową, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Przebudową sieci tramwajowo-drogowej w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86”.

  - Zakres stosowania STWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako część dokumentów przetargowych                         i kontraktowych przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. 	Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                            z wykonaniem i odbiorem wibroizolacji matami wibroizolacyjnymi pod nawierzchnią torową                                  na modernizacji torowiska w ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu.

1.4. 		Określenia podstawowe

1.4.1. Mata wibroizolacyjna ze spienionego poliuretanu. Mata poliuretanowa zapewniająca odpowiednią elastyczność w projektowanym torowisku oraz współpracę z systemem mocowania ciągłego szyn.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami robót  	podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt.1.5.

- MATERIAŁY

2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. 	Materiały do wykonania robót

2.2.1. 	Zgodność materiałów z dokumentacją i aprobatą techniczną.

Mata wibroizolacyjna ze spienionego poliuretanu. Należy zastosować matę grubości 2,5 cm na całej długości torowiska z wyjątkiem rejonów przejść podziemnych gdzie należy zastosować matę grubości 2 cm.

Spełniająca wymagania techniczne:

|  | Wielkość fizyczna | Wartość | Jednostka | Norma | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyczny moduł podatności** | ≥ 0,007 | N/mm³ | Podobna do DIN 53513 | Pomiar pomiędzy 0,011 – 0,02 N/mm² |
| 2 | Dynamiczny moduł podatności*** | ≤ 0,013 | N/mm³ | Podobna do DIN 53513 | Obciążenie wstępne: 0,025 N/mm², Częstotliwość: 5 HZ, Amplituda +/-0,1 mm |
| 3 | Statyczny współczynnik sprężystości poprzecznej | 0,065 | N/mm² | DIN ISO 1827* | Przy niezmiennym statycznym limicie obciążenia |
| 4 | Dynamiczny współczynnik sprężystości poprzecznej | 0,155 | N/mm² | DIN ISO 1827* | Przy niezmiennym statycznym limicie obciążenia |
| 5 | Odkształcenie trwałe po ściskaniu | 5 | % | EN ISO 1856* | 50% ściśnięcie w +23°C przez 70 godz., 30 minut po dekompresji |
| 6 | Wytrzymałość na rozciąganie | 0,3 | N/mm² | DIN – EN ISO 527-3/5/100* | Minimum |
| 7 | Wydłużenie przy zarwaniu | 250 | % | DIN – EN ISO 527-3/5/100* | Minimum |
| 8 | Oporność elektryczna objętościowa (skrośna) | >1011 | Ω cm | DIN IEC 93 | Dla suchego materiału |
| 9 | Zapalność | B 2 B, C i D |  | DIN 4102 EN ISO 11925-2 | Potwierdzona normalna palność |

* Badania wykonane zgodnie z odpowiednią normą

** Rozmiar próbki: 300 mm x 300 mm x 25 mm; szybkość badania: 0,0022 N/mm²/s; maksymalna siła: 0,044

N/mm²; składowanie próbek: co najmniej 24 godziny w temperaturze +23°C i 50% wilgotności

*** Rozmiar próbki: 300 mm x 300 mm x 28 mm; składowanie próbek: co najmniej 24 godziny w temperaturze

+23°C i 50% wilgotności

- SPRZĘT

3.1.	Wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 3.

3.2.	Sprzęt stosowany do wykonania robót

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

- TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] 
pkt 4.

  - Transport materiałów

Maty podłogowe są dostarczane w rolkach, maty boczne na paletach. Jeśli maty różnią się wymiarami, są one jasno określone oznaczeniami na każdej różniącej się rolce.

Maty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:

-	opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

- 	zabezpieczenie opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,

- 	ochrony maty przed zawilgoceniem,

- 	niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć matę,

- 	każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie zgodności z aprobatą techniczną i przeznaczeniem.

Zaleca się przechowywać matę w następujących warunkach:

-	w zaciemnionym miejscu w celu uniknięcia nadmiernego nagrzania

-	dłuższe (na budowie) składowanie w pozycji pionowej.

W czasie transportu mat na miejsce budowy, należy przewozić je w pozycji leżącej, w jednej warstwie, zabezpieczając rolki przed przesuwaniem się na skrzyni ładunkowej samochodu. Każda rolka maty zaopatrzona jest w etykietę producenta, zawierającą podstawowe informacje o produkcie. 
Należy przestrzegać wszystkich innych zaleceń producenta.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

Podłożem pod maty jest warstwa wyrównawcza chudego betonu wykonana zgodnie z STWiORB                 T.04.02.00  warstwa wyrównawcza z chudego betonu.

Maty mogą być montowane na torowisku wzdłuż bądź prostopadle. Przy ułożeniu prostopadłym                   do środka torowiska długość dociętych mat odpowiada szerokości koryta, a szerokość maty pozostaje 1,5m.

Montaż wzdłużny jest zwykle użyteczny przy długich, prostych odcinkach. Ze względu na użytkowanie długość mat nie powinna przekroczyć 12,50m. Jeśli szerokość koryta nie jest wielokrotnością 1,5m, jest możliwość docięcia maty wzdłużnie, natomiast ze względów ekonomicznych należy zwrócić uwagę, by minimalizować straty.

Wysokość mat bocznych zależy od wysokości koryta. Boczne maty powinny opierać się o maty podłogowe a nie o podłoże. Ponadto, należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca                            na zamknięcie – normalnie trwale elastycznym materiałem uszczelniającym. By zapewnić prostotę montażu i obsługi zaleca się zaopatrywać w maty boczne o standardowej szerokości 1,5m i dociętych w odpowiedniej wysokości.

Należy przestrzegać wszystkich innych zaleceń producenta  dotyczących montażu mat.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- 	uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- 	ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do  wykonania robót,

- 	sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [I] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: roboty odwodnieniowe, wykonanie koryta, ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej, ułożenie sekcji wypełnionej kruszywem.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 STWiIORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej OST.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB T.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża obejmuje:

- 	prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 	oznakowanie robót,

- 	przygotowanie podłoża,

- 	dostarczenie materiałów i sprzętu,

- 	roboty odwodnieniowe,

- 	wykonanie koryta pod nawierzchnią,

-	 ułożenie systemu wypełnionego kruszywem i inne roboty, według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i specyfikacji technicznej,

- 	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- 	odwiezienie sprzętu.

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje:

- 	roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych,                                             ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- 	prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. 	Normy

1.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

10.2. 	Inne dokumenty

1. 	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U.                   nr 43. poz. 430).